| 仪器名称 | 电化学分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | CS380 |  |
| 购买时间 | 2010.06 |  |
| 生产厂家 | 武汉科思特仪器公司 |  |
| 仪器介绍 | CS380电化学工作站能完成循环伏安（CV）、恒电流（位）极化、动电位（流）扫描、电化学噪声（电偶电流）、电化学阻抗（EIS）等电化学测电化学测试等功能，所有测量功能均可定时自动进行。 |  |
| 主要附件 | 1) Dell电脑1台；2) CorrTest测试与分析软件1套；3) 专用电解池（含盐桥和排气管）1套；4) 铂金电极、参比电极、工作电极各1支；5) 模拟电解池1个；6）电源线/USB数据线各1条；7) 电极电缆线1条 |  |
| 技术参数 | 1.恒电位控制范围：±10V ；恒电流控制范围：±2.0A ；电流量程：2A~200nA, 共8档；槽压：±21V 2.信号发生器 ：①频率响应：10Hz~115KHz ；②交流信号幅值：0mV~2500mV；③直流偏压：-10~+10V；④波形：正弦波，三角波，方波；⑤正弦波失真：<1%；⑥最大负载电容：1nF；⑦最大负载电感：10H。 |  |
| 技术特点 | - CS380可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用。 - CorrTest测试软件易于安装和使用，命令窗口所用的词汇与通用的电化学术语保持一致，方便用户的教学和科研工作。 - CorrTest测试软件具有特别针对材料和腐蚀电化学的实验方法。 - CS380电化学工作站全部采用USB2.0接口与计算机通讯，设备安装简单，即插即用。 |  |
| 应用范围 | 1）研究电化学机理；物质的定性定量分析； 2）金属材料在导电性介质（包括水/混凝土/土壤等环境）中的腐蚀电化学测试； 3）常规电化学测试，包括电合成、电沉积(电镀)性能评价； 4）功能和能源材料（电池、超级电容器、纳米材料、生物传感器等）的机理和制备研究； 5）缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率快速评价以及氢渗测试等。 |  |
| 应用实例 | 1. 430不锈钢在H2SO4溶液中的钝化曲线测量；2. Q235钢在的HCl水溶液中极化曲线测量；3. Pt电极在KCl溶液中的循环伏安曲线（0.2V/s）；4.带锈层的低碳钢在自来水中的阻抗谱。 |  |
| 样品要求 | 样品工作面必须为规则的几何形状，工作面要求干净平整；样品非工作面必须以树脂、石蜡、绝缘漆等做绝缘处理；样品必须与工作站保持良好的电连接。 |  |
| 存放地点 | 二号实验楼124 |  |
| 联系人 | 刘欣 |  |
| 联系电话 | 0532-84023446 |  |